Příprava modelu a indikace v systému Procera®
[image: image1.wmf] 


[image: image2.png]Ditching is to create an undercut
below the margin according to the
longaxis line of the preparation. Use:
aburr with the same size and shape
as the probe tip.




pro korunky a můstky 
[image: image3.jpg]


Model připravte jako dělený včetně mezičlenu za použití Modellsystému 2000 (doporučujeme zde) repoziční destičky nebo čepu (nejlépe dvojitého).

Sádrová část pod schůdkem musí být vysoká nejméně 1 cm, jinak není možné model bezpečně upnout do skeneru. 

[image: image4.emf]
[image: image5.jpg]



Hranici preparace vyznačte krátkou podsekřivinou podle dlouhé osy preparace.

[image: image6.png]Modellsystem 2000 —
Das innovative Modellsystem
des neuen Jahrtausends

Anwenderhinweise

©2001 by Baumann Dental

erse™

" wenio®f

0 N\v\“\,\\e“ BAUMANN DENTAL GMBH
\5\0 FRANKENSTRASSE 25
2\ 75210 KELTERN-ELLMENDINGEN

TELEFON 07236/9807 00
TELEFAX 07236/9807 98
www.baumann-dental.de
mail@baumann-dental.de




Podsekřivina by neměla být hlubší jak 0,5 mm od okraje. Délka podsekřiviny by měla být alespoň 2mm.

[image: image7.wmf] 


Příliš velký nástroj může způsobit velké podsekřiviny, které mohou vést k problémům při skenování.

· V případě, že nad hranicí preparace naleznete nežádoucí místa (ostré okraje, prohlubně, …), vykryjte je voskem.

· Natřete model v jedné vrstvě tekutinou pro vytvrzení modelů, která umožní špičce snímače lépe klouzat po povrchu modelu.

· Použití distačního laku není doporučeno. Výrobní proces již s místem pro cement počítá.

pro můstky na úrovni implantátů a abutmenty 
· sádrový (lépe nedělený) model s replikami implantátů

· použijte umělou gingivu

· pro modelaci konstrukce  pro můstek použijte plastové provizovní abutmenty bez antirotace
· pro modelaci abutmentů použijte plastové provizovní abutmenty s antirotací
· modelujte nejlépe z plastu

materiál

Alumina

· pro kapničky do jakéhokoliv úseku chrupu, pro můstky do 4 členů (viz níže)

· barva - slonová kost
· vhodná napalovací keramika např. VitaDur Alfa, VM7

· síla kapničky je 0,4 (front. úsek), 0,6 (later. úsek, na kovový podklad – abutmenty, nástavby…) nebo dle modelace

Zirconia 

· pro kapničky do silně namáhaných úseků

· barva - čistě bílá

· vhodná napalovací keramika např. VM9

· síla kapničky je 0,6 nebo dle modelace

I

indikace a popis produktů

· faseta

· materiál Alumina

· síla 0,25 cm

kapnička 

Je možné zvolit různou sílu kapničky. Skenování a modelace kapničky může probíhat trojím způsobem:

a) Kapnička se modeluje imaginárně v PC. Ponechá se celá o síle 0,4 (alumina) nebo 0,6 mm (alumina, zirconia).

b) Je ji možné imagimárně v PC přimodelovat do větší síly např. na okluzi (hrbolky, atd. ).

c) Tvar kapničky je daný voskovou modelací a do PC se přenese tzv. dvojím skenováním, kdy poprvé se naskenuje model a podruhé kapnička vyrobená např. z vosku.

můstek Alumina

· konstrukce se modeluje virtuálně v PC
· pouze v oblasti premolár – premolár

· maximum 4 členy

· maximum 1 mezičlen

· žádné dens pendens

· síla spoje mezi členy je 6mm2
můstek Zirconia

· modelace konstrukce probíhá virtuálně v PC, stačí tedy sádrový model

· maximum 2 mezičleny vedle sebe, celkem v můstku může být více mezičlenů, ale nikdy ne více jak dva vedle sebe

· dens pendens možný v délce jednoho členu

· maximální rozsah konstrukce – výška 20mm, šířka 60mm
· síla spoje mezi členy je 6mm2
PIB Zirconia (šroubovaný můstek na úrovni implantátů)

· skenuje se namodelovaná konstrukce a sádrový model

· modelace z plastu pomocí plastových provizorních abutmentů  bez antirotace (viz katalog Nobel Biocare) , použijte laboratorní šroubek

· síla spoje mezi členy je 6mm2
· nezapomeňte na objednání ordinačních šroubků, v konstrukci nejsou zahrnuty

individuální abutmenty

· materiál Zirconia nebo Titanium

· skenuje se namodelovaný abutment

· modelace z plastu pomocí plastových provizorních abutmentů s antirotací (viz katalog Nobel Biocare) ,použijte laboratorní šroubek

· ordinační šroubek není potřeba objednávat, přijde společně s vyrobeným abutmentem

Před vrstvení keramickým materiálem není potřeba žádná povrchová úprava konstrukcí (pískování) pouze očistíme parní čističkou.
� EMBED Word.Picture.8  ���





0.5 mm





60 mm








_1186314146.doc
[image: image1.png]A oo big burr can create over-ditch-
ing which will cause problems dur-
ing scanning.








